2025年舞钢市食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

特殊型产品每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性塑料购物袋 | 100只 | 50只 | 50只 |
| 2 | 一次性塑料餐饮具 | 100只 | 50只 | 50只 |
| 3 | 纸杯 | 100只 | 50只 | 50只 |
| 4 | 食品保鲜膜、袋 | 100只 | 50只 | 50只 |
| 5 | 保鲜膜 | 2卷 | 1卷 | 1卷 |

2 检验依据

表2 一次性塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 环保要求（最小厚度） | GB/T21661-2020 |
|  | 厚度及偏差 | GB/T6672-2001 |
|  | 异嗅 | GB/T21661-2020 |
|  | 外观 | GB/T21661-2020 |
|  | 跌落试验 | GB/T21661-2020 |
|  | 漏水性 | GB/T21661-2020 |
|  | 封合强度 | QB/T2358-1998 |
|  | 落镖冲击 | GB/T9639.1-2008 |

表3 一次性塑料餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 异嗅 | GB/T18006.1-2009 |
|  | 外观 | GB/T18006.1-2009 |
|  | 结构 | GB/T18006.1-2009 |
|  | 负重性能 | GB/T18006.1-2009 |
|  | 跌落性能 | GB/T18006.1-2009 |
|  | 漏水性能 | GB/T18006.1-2009 |

表4 纸杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官指标 | GB 4806.8-2022 |
|  | 容量偏差 | GB/T27590-2022 |
|  | 渗漏性能 | GB/T27590-2022 |
|  | 杯身挺度 | GB/T27590-2022 |
|  | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |

表5 食品保鲜膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T10004-2008 |
|  | 热合强度 | QB/T2358-1998 |
|  | 拉断力 | GB/T1040.3-2006 |
|  | 断裂标称应变 | GB/T1040.3-2006 |
|  | 直角撕裂力 | QB/T1130-1991 |
|  | 抗摆锤冲击能 | GB/T8809-1988 |
|  | 袋的跌落性能 | GB/T10004-2008 |
|  | 感官指标 | GB 4806.13-2023 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB31604.2-2016 |
|  | 重金属 | GB31604.9-2016 |

表6 保鲜膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度偏差 | GB/T6673-2001 GB/T6672-2001 |
|  | 外观 | GB/T10457-2021 |
|  | 透光率 | GB/T2410-2008 |
|  | 雾度 | GB/T2410-2008 |
|  | 防雾性 | GB/T10457-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T21661-2020 塑料购物袋

GB/T18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T27590-2022 纸杯

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。